《重防腐涂料耐中性盐雾性能的测定》团体标准

编制说明

(征求意见稿）

海洋化工研究院有限公司

2020年5月

（一）工作简况

1  任务来源

根据《中国涂料工业协会关于2017年团体标准立项的通知》，中国涂料工业协会下发了《重防腐涂料耐中性盐雾性能的测定》团体标准编制任务，海洋化工研究院有限公司、上海国际油漆有限公司、中远佐敦等公司组成了标准编制工作组，开展了标准的制定工作。

2 主要工作过程

海洋化工研究院有限公司、上海国际油漆有限公司、中远佐敦等单位立即开始了标准修订的前期准备，查询了国内外相关资料和标准并进行了对比分析，并结合近年来对重防腐涂料中性盐雾性能的测试和实际使用经验，开展了标准的制定工作，主要工作过程如下：

2016年6月~11月，开展前期调研工作；

2016年11月，提出标准立项申请；

2017年3月，经中国涂料工业协会标准化技术委员会常委会讨论通过，标准正式立项；

2019年6月，形成了标准的工作组讨论稿，并组织了标准编制工作组的内部讨论；

2020年1月，在青岛召开标准第一次公开讨论会，会上提出针对多项内容进行修改要求；

2020年1月~4月，针对青岛讨论会上意见对标准草案进行修改；

2020年4月，中国涂料工业协会组织第二次（线上）讨论会；

2020年4月~5月，针对讨论会意见对标准进行修改，形成标准征求意见稿；

2020年6月1日，标准于中国涂料工业协会官方网站进行征求意见。

（二）标准编制原则和标准的适用范围

1 标准编制原则

1.1相关标准情况介绍

国内目前的耐中性盐雾测试，主要标准如下：

GB/T 1771-2007《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》；

GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》。

这2个标准都是采标自ISO的盐雾测试标准。ISO 12944-2018对耐中性盐雾测试有新的要求，关于这些更新，国内目前没有相关标准引进。

国内关于盐雾的其他测试及设备标准如下：

GB/T 1765-1979  测定耐湿热，耐盐雾，耐候性(人工加速)的漆膜制备法

GB/T 5170.8-2017  环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备

GB/T 10125-2012  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 10587-2006  盐雾试验箱技术条件

GB/T 24195-2009  金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验

GB/T 28416-2012  人工大气中的腐蚀试验 交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验

ISO 9227-2017  人造环境中的腐蚀试验--盐雾试验

ISO 14993-2018  金属和合金腐蚀--暴露于盐雾、干和湿环境加速试验

ISO 16151-2018  金属和合金的腐蚀--在酸化盐雾、干燥和潮湿环境下加速循环试验

ISO 21207-2015  人工大气中的腐蚀试验--交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验

1.2标准制定的原则和依据

本标准的制定在现有标准的基础上结合重防腐涂料行业的要求进行了修改，重要修改如下：

ISO 12944-2018色漆和清漆－防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护－第 6 部分：实验室性能测试方法，对盐雾测试的划线及腐蚀蔓延评估相较于上一个版本有很大变化，要求划线宽度改为2mm，腐蚀蔓延采用平均腐蚀宽度。而且阿克苏诺贝尔国际油漆使用该划线和腐蚀蔓延评估方式至少10年以上，多年来大量数据证明了该测试方式的合理性。

之前的国内和国外测试标准，划线宽度在0.3-1mm，这种划线方式有下面2个缺点：

1）划线宽度有很大的不确定性，每个测试机构的划线宽度没有统一标准，而划线宽度对测试结果的影响是至关重要的。

2）划线宽度过小，不容易拉开测试结果的差距，对防腐性能优劣性判断增加难度。腐蚀蔓延的评估方式，现有标准是评估最大腐蚀蔓延宽度，这种判断方式具有一定的偶然性，不能全面的评估涂料的防腐能力。

3）在标准的编制过程中，现GB/T 1771-2007中只是提到饱和桶里的压力保持在（70～170） kPa，装填水的温度比盐雾箱高出几摄氏度，具体高多少并没有一个概念。通过查阅成熟的盐雾测试标准，发现ASTM B117里明确提到在35℃测试操作下空气饱和塔的顶部温度和压力的建议 。因此采纳到本测试标准。

4）针对试样需要养护7天的规定，是考虑本标准针对的是重防腐涂料的测试，从试板的制备、试板尺寸、底材处理等均有明确的规定要求，因此喷涂好的试板在试验前需要养护7天的规定，是符合大多数环境测试的要求。

1.3 标准的适用范围

本标准规定了耐中性盐雾的测试方法，适用于重防腐涂料的加速耐腐蚀测试。

（三）采用国际标准和国外先进标准情况

本标准的制定参考了ISO12944-6:2018 色漆和清漆－防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护－第 6 部分：实验室性能测试方法。

（四）与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准对耐中性盐雾性能的测试评估引进了新的方法，与现行相关的法律、法规、规章及行业相关标准并无矛盾或冲突，对于促进该领域技术进步、引导行业健康有序发展非常必要。

（五）重大分歧意见的处理经过和依据

无。

（六）标准性质的建议说明

本标准属性定为推荐性团体标准。

本标准以实际需求以及目前国内相关标准为基础，参考了国内外先进的重防腐涂料耐腐蚀测试标准，因此标准整体水平达国内先进水平。

（七）贯彻标准的要求和措施建议

本次标准的制定会进一步推动重防腐涂料耐腐蚀评估的技术进步，可供各检验机构、涂料用户和涂料生产厂家参考和使用。

（八）废止现行有关标准的建议

本标准不涉及废止现行的有关标准。

（九）其他应予说明的事项

无。